Sita tkane ogólnego przeznaczenia o oczkach kwadratowych
z DRUTU ŻAROODPORNEGO H25N20S2

| Wielkość oczka | Średnica drutu | Prześwit użyteczny | Ciężar |
| --- | --- | --- | --- |
| W [mm] | d [mm] | Fo [%] | [Kg/m2] |
| 0,32 | 0,20 | 38 | 0,98 |
| 0,40 | 0,20 | 44 | 0,85 |
|  | 0,25 | 38 | 1,22 |
| 0,50 | 0,20 | 51 | 0,73 |
| 0,80 | 0,40 | 44 | 1,69 |
| 1,00 | 0,50 | 44 | 2,12 |
| 1,60 | 0,40 | 64 | 1,02 |
| 2,00 | 0,40 | 69 | 0,85 |
| 3,20 | 0,50 | 75 | 0,87 |
| 4,00 | 0,50 | 79 | 0,71 |
| 4,00 | 1,00 | 64 | 2,54 |
| 6,30 | 1,60 | 64 | 4,12 |
| 10,00 | 1,60 | 74 | 2,80 |