Sita tkane ogólnego przeznaczenia o oczkach kwadratowych
z DRUTÓW ZE STALI

| Wielkość oczka | Średnica drutu | Prześwit użyteczny | Ciężar |
| --- | --- | --- | --- |
| W [mm] | d [mm] | Fo [%] | [Kg/m2] |
| 0,25 | 0,25 | 25 | 1,59 |
| 0,37 | 0,25 | 36 | 1,28 |
| 0,40 | 0,25 | 38 | 1,22 |
| 0,50 | 0,25 | 44 | 1,06 |
|  | 0,32 | 37 | 1,59 |
| 0,63 | 0,25 | 51 | 0,90 |
|  | 0,32 | 44 | 1,36 |
|  | 0,40 | 37 | 1,97 |
| 0,71 | 0,28 | 51 | 1,01 |
| 0,75 | 0,50 | 36 | 2,54 |
| 0,80 | 0,20 | 64 | 0,51 |
|  | 0,25 | 58 | 0,76 |
|  | 0,32 | 51 | 1,16 |
|  | 0,40 | 44 | 1,69 |
| 0,90 | 0,25 | 61 | 0,69 |
|  | 0,28 | 58 | 0,84 |
| 1,00 | 0,25 | 64 | 0,64 |
|  | 0,32 | 57 | 0,98 |
|  | 0,40 | 51 | 1,45 |
|  | 0,50 | 44 | 2,12 |
| 1,20 | 0,32 | 62 | 0,86 |
|  | 0,40 | 56 | 1,27 |
|  | 0,50 | 50 | 1,86 |
|  | 0,60 | 44 | 2,54 |
|  | 0,80 | 36 | 4,06 |
| 1,44 | 0,80 | 41 | 3,63 |
| 1,50 | 0,32 | 68 | 0,71 |
| 1,54 | 1,00 | 37 | 5,00 |
| 1,6 | 0,40 | 64 | 1,02 |
|  | 0,50 | 58 | 1,51 |
|  | 0,80 | 44 | 3,39 |
| 1,80 | 0,32 | 72 | 0,61 |
| 2,0 | 0,40 | 69 | 0,85 |
|  | 0,50 | 64 | 1,27 |
|  | 0,80 | 51 | 2,90 |
|  | 1,00 | 44 | 4,23 |
| 2,20 | 1,30 | 40 | 6,13 |
| 2,30 | 1,00 | 49 | 3,85 |
| 2,50 | 0,50 | 69 | 1,06 |
|  | 0,80 | 57 | 2,46 |
|  | 1,00 | 51 | 3,63 |
| 2,80 | 0,80 | 60 | 2,26 |
| 3,00 | 1,20 | 51 | 4,35 |
| 3,20; | 0,50 | 75 | 0,87 |
|  | 0,80 | 75 | 2,03 |
|  | 1,00 | 58 | 3,02 |
| 4,00 | 0,50 | 79 | 0,71 |
|  | 0,80 | 69 | 1,69 |
|  | 1,00 | 64 | 2,54 |
|  | 1,20 | 59 | 3,52 |
| 5,00 | 0,50 | 83 | 0,58 |
|  | 0,80 | 74 | 1,40 |
|  | 1,00 | 69 | 2,12 |
|  | 1,20 | 65 | 2,95 |
|  | 1,60 | 57 | 4,93 |
| 5,40 | 1,60 | 83 | 4,64 |
| 6,30 | 0,80 | 79 | 1,15 |
|  | 1,00 | 74 | 1,74 |
|  | 1,60 | 64 | 4,12 |
| 6,55 | 0,80 | 79 | 1,10 |
|  | 1,00 | 75 | 1,68 |
|  | 1,60 | 65 | 3,99 |
| 7,50 | 2,20 | 60 | 6,34 |
| 8,00 | 1,00 | 79 | 1,41 |
|  | 1,20 | 76 | 1,98 |
|  | 1,60 | 69 | 3,39 |
| 10,00 | 1,00 | 83 | 1,16 |
|  | 1,20 | 80 | 1,63 |
|  | 1,60 | 74 | 2,80 |
|  | 2,20 | 67 | 5,04 |
|  | 2,50 | 64 | 6,35 |
| 12,00 | 2,00 | 73 | 3,62 |
| 16,00 | 1,60 | 83 | 1,85 |
| 17,50 | 2,20 | 79 | 3,12 |
| 17,70 | 2,00 | 81 | 2,58 |
| 19,00 | 2,20 | 80 | 2,90 |
| 20,00 | 2,50 | 79 | 3,53 |
| 22,50 | 2,50 | 81 | 3,18 |